完全烧结铁氧体粉
一般性能
	属性
	FP95
	FP110
	FP140
	FP150
	FP160
	FP215
	FP350
	FP500

	居里温度(°C)
	95
	110
	140
	150
	160
	215
	350
	> 500

	磁性饱和度(emu/g)
	45
	53
	57
	55
	60
	88
	75
	80

	电阻@ 100 V (Ohm-cm)
	109
	1010
	1011
	1011
	1011
	107
	109
	106

	平均颗粒尺寸
	球状从50到200微米
不规则形状从1到300微米（50目筛）

	应用
	挤压
	感应器/变压器


	
	喷射模塑法
	电磁抑制器

	
	橡胶粘结
	衰减器

	
	胶卷，电缆，纤维，织物涂层
	过滤器

	
	电子灌注混合物
	传感器

	
	微波加热
	微波加热器皿

	
	磁性流体
	微波加热器皿


A. 也可以提供完全烧结的镍锌，锰锌，和镁锌铁氧体粉。
B. 球型或者不规则形状颗粒根据客户要求。
C. 客户要求的颗粒尺寸按照客户要求，从亚微米到几百微米。
D. 配用黏合剂加料比率和密度对感应系数，衰减和适用频率影响很大。
E. 一般含重量85％铁氧体高分子混合物起始磁导率在100MHZ为10到30。
F. 我们的产品不含任何铅或者镉。
